AlN 與其他陶瓷材料熱學,電學與力學特性比較表

| 特性 |  | AlN | Al2O3 |  | SiC | BN(hex.) | Si3N4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理特性 | 純度(%) | >99.6 | 96 | 99.5 |  |  |  |
|  | 密度(g/cc) | 3.3 | 3.75 | 3.90 | 3.2 | 2.25 | 3.18 |
| 熱學特性 | 熱傳導率(w/m.k) 25℃ | 140 | 20 | 30 | 270 | 20~60 | 10~40 |
|  | 熱膨脹係數(ppm/k) 25~400℃ | 4.5 | 7.2 | 7.4 | 3.7 | 0.7~7.5 | 3.2 |
| 電學特性 | 電阻率(Ω.m) | >1014 | >1015 |  | >1014 | >1013 | >1014 |
|  | 介電常數(1MHz) | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 40 | 4.0 | 9.4 |
|  | 電壓降(kV.mm-1) | 15 | 10 | 10 | 0.07 | 300~400 | 100 |
| 力學特性 | 硬度(Hv Gpa) | 12 | 25 |  | 25 | 2 | 20 |
|  | 抗壓強度(MPa) | 300~400 | 300~350 |  | 450 | 40~80 | 980 |
|  | 彈性模數(GPa) | 310 | 370 |  | 450 | 98 | 320 |