3M Boron Nitride Sprays TG Specification

- 規格

| 產品數據 | 3M boron nitride sprays TG 噴霧劑 |
| --- | --- |
| 顏色 | 白色 |
| 粉末成分(BN) | <15% |
| 溶劑 | 乙醇 |
| 密度 | <1.0 g/cc |
| 使用溫度 | 1000℃在空氣中 |

- 優點

• 優良的脫模劑

• 鑄模與鋁錠之間的潤滑介質

• 減少熔體腐蝕

• 提高鋁錠表面品質

• 延長爐頂鋼圈、滑閥、浮閥的使用壽命

• 延長保養和加潤滑油的時間間隔

• 不破壞環境

- 使用

直接用噴罐供應。由於乙醇的存在，提供良好的通風條件是最基本的要求。

同時，必須排除任何火源。具有較高吸附性的多孔表面，如耐火材料，最

好以噴塗的方式塗覆。光滑緻密的材料，如金屬和玻璃，也最好以噴塗的方式塗覆，能獲得最佳的表面光潔度。被塗部件應保持乾燥，並清除灰塵、油脂以及任何塗料和油漆殘留。為防止形成裂縫，建議採用覆蓋面廣的薄塗層。這樣的乾燥時間短，並且由於它是乙醇基的，在室溫下就可以乾燥（取決於零件大小，大

約需要 30 分鐘左右）。酒精氣味消失的時候，表示乾燥完成。對零件

溫和加熱大約 40-60° 可以縮短乾燥時間。無需烘烤。可以使用光滑的皮革或橡膠（手套）來打磨幹燥的塗層，這樣就可以形成有著良好脫模性能

的啞光表面。可以用水清洗工具和設備。以上建議僅僅作為指南，基於對我們有良好得認知和信賴的情況下提供的。工藝條件可以根據應用情況而有所不同。

- 健康與安全

由於乙醇的存在，該產品高度易燃，因此必須遵守危險物品規範。在使用過程中，起碼應保持良好的通風條件，不吸煙，並排除任何明火或其他火源。不可用於熱表面。必須遵守易燃品的安全和操作規程。