AlN substrate material compared with common packaging material

| Material | Common use | Density g/cm3 | CTE ppm/℃ | Thermal Conductivity W/m.k | Bending Strength (MPa) | Young’s Modulus (Gpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | IC | 2.3 | 4.2 | 151 | N.A. | 112 |
| GaAs | IC | 5.23 | 6.5 | 54 | N.A | N.A. |
| Cu | packaging | 8.96 | 17.8 | 398 | 330 | 131 |
| Al | packaging | 2.7 | 23.6 | 238 | 137-200 | 68 |
| SiC | substrate | 3.2 | 2.7 | 200-270 | 450 | 415 |
| AlN | substrate | 3.3 | 4.0 | 170-200 | 300 | 310 |
| Alumina | substrate | 3.98 | 6.5 | 20-30 | 300 | 350 |