MEITEK Inc.,

興美材料科技有限公司

No.733 Hopin Rd., Pateh City Taoyuan County ,Taiwan,

Tel：886-3-368-5726   Fax:886-3-368-7752

氧化鋁陶瓷基板規格

| 項目 | 單位 | 數值 |
| --- | --- | --- |
| 材質(material) |  | 96% Al2O3 |
| 顏色(color) |  | 白色 |
| 密度(bulk density) | g/cm3 | >3.70 |
| 吸水率(water absorption) | % | 0 |
| 抗彎強度(flexure strength) | MPa | 340 |
| 熱傳導率(thermal conductivity) | W/mk | >20 |
| 線膨脹係數(Coeff. of linear thermal expansion) | 10-6/℃ | 6.5~8.0 |
| 絕緣強度(Dielectric break voltage) | V/m | 14X106 |
| 絕緣阻抗(volume resistivity) | Ohm．cm | >1014 |
| 介電常數(Dielectric constant) | 1MHz | 9~10 |
| 介電損失(Dielectric loss angle) | 1MHz | <3x10-4 |
| 尺寸公差(Dimension tolerance) | mm | + 0.8% NLT +0.1 |
| 厚度公差(Thickness tolerance) |  | +10% |
| 翹曲度(Warp tolerance) |  | <0.003 mm/mm |
| 表面粗度(surface roughness) | μm | 0.4~0.8 |