Ceramic Physical Data：

|  | Thermal Conductivity 導熱係數 (W/mK) | Thermal Expansion Coefficient 熱膨脹係數(ppm/k) | Ideal Density 理論密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 20~30 | 6.7 | 3.9 |
| ZnO | 20 | 4.5 | 5.6 |
| SiC | 170~220 | 4.13 | 3.2 |
| AlN | 170~ 230 | 3.5~5.7 | 3.2~3.3 |
| BN | 60~80 | 0.6 | 1.9~2.2 |
| Al | 120~220 | 23 | 2.7~2.8 |