MEITEK Inc.,

興美材料科技有限公司

No.733 Hopin Rd., Pateh City Taoyuan County ,Taiwan,

Tel：886-3-368-5726   Fax:886-3-368-7752

Specifications

Product Name ：Machinable glass ceramics

Product Number：AMAGC

Batch Number ：WU0612

| Properties | Result |
| --- | --- |
| Max. used Temperature (℃) | 800 |
| Density (g/cm3) | 2.7 |
| Porosity (%) | 0 |
| Hardness (Mohr) | 4~5 |
| Thermal expansion coeff.(1/℃) | 86x10-7 |
| Dielectric constant | 6~7 |