The properties of zirconia ceramics

|  | YTZP(sintered) | YTZP(HIPed) |
| --- | --- | --- |
| Density (g/cc) | 6.02 | 6.07 |
| Crystal size (um) | 1.0 | 1.0 |
| Water absorption(%) | 0 | 0 |
| Color | ivory | grey |
| Flexural Strength(MPa) | 1240 | 1720 |
| Elastic Modulus (GPa) | 210 | 210 |
| Poission’s ratio | 0.23 | 0.23 |
| Compressive strength | 2500 | 2500 |
| Hardness (GPa) | 12.7 | 12.7 |
| Fracture Toughness(MPa.m0.5) | 13 | 13 |
| Thermal Conductivity (W/m.k) | 2.2 | 2.2 |
| Coeff. of Thermal Expansion(10-6/℃) | 10.3 | 10.3 |
| Specific Heat(J/kg.K) | 400 | 400 |
| Thermal shock (℃) | 350 | 350 |
| Maximum Use Temperature(℃) | 1500 | 1500 |