Typical properties of various ceramic materials

|  | BN | AlN | Al2O3 | SiO2 | ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文 | 氮化硼 | 氮化鋁 | 氧化鋁 | 氧化矽 | 氧化鋅 |
| Thermal properties |  |  |  |  |  |
| Thermal conductivity(W/mK) | 300 | 260 | 30 | 1.4 | 54 |
| Specific heat( J/kg-K,25℃) | 794 | 734 | 798 | 689 | 523 |
| Theoretical density(g/cc) | 2.25 | 3.26 | 3.98 | 2.20 | 5.64 |
| Electrical Properties |  |  |  |  |  |
| Dielectric constant | 3.9 | 8.8 | 9.7 | 3.8 | 9.8 |
| Volume resistivity | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 107 |
| Mechanical properties |  |  |  |  |  |
| CTE (ppm/K) | <1 | 4.4 | 6.7 | 0.5 | 0.7 |
| Young’s modulus(GPa) | 40 | 400 | 340 | 72 | 12 |
| Knoop hardness(kg.mm2) | 11 | 1200 | 1500 | 500 | 387 |