MEITEK Inc.,

興美材料科技有限公司

No.733 Hopin Rd., Pateh City Taoyuan County ,Taiwan,

Tel：886-3-368-5726   Fax:886-3-368-7752

Certificate of Analysis

Powder name ：High Purity Alumina Pellet

| Properties | Result of Analysis |
| --- | --- |
| Al2O3 (wt%) | 99.999% |
| Si ppm | <2.5 |
| Fe ppm | <1 |
| Cu ppm | <1 |
| Na ppm | <0.2 |
| Ca ppm | <0.1 |
| Mg ppm | <0.5 |
| Pb ppm | <0.2 |
| Ti ppm | <0.5 |
| Density (g/cm3) | 3.4~3.6 |