各類材質磨球機械性質比較表

|  | 密度(g/cm3) | 硬度(kg/cm2) | 強度(MPa) | 韌性(MPa.m0.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-TZP磨球 | 5.95-6.0 | 1000~1400 | 800~1200 | 6~10 |
| 矽酸鋯磨球 | 3.85~5.0 | 600 | 200-300 | 5 |
| 無鉛玻璃珠 | 2.6~4.4 | 200~800 | 100~300 | 0.2~0.8 |
| 鋼珠球 | 7.8 | 400~800 | 600~800 | 15 |

資料來源：Ceramic Media with improved efficiency