常見陶瓷製程之比較

|  | 注漿成形 | 射出成形 | 模壓成形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工件大小 | 大 | 小 | 中 |
| 工件複雜度 | 中 | 高 | 低 |
| 工件數量 | 多樣少量 | 多樣多量 | 少樣多量 |
| 模具費用 | 低 | 高 | 中 |
| 模具材質 | 石膏 | 鋼模 | 鋼模 |
| 機台投資費用 | 低 | 高 | 中 |