MEITEK Inc.,

興美材料科技有限公司

No.733 Hopin Rd., Pateh City Taoyuan County ,Taiwan,

Tel：886-3-368-5726   Fax:886-3-368-7752

| Powder Properties | Quality of Powder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AMZ0Y | ATZ3Y | ACZ8Y |
| ZrO2+HfO2 (wt %) | >99.9 % | >94.3 % | >86.0% |
| Y2O3 (wt %) | 0 | 5.2+0.1 % | 13.3+0.2% |
| SiO2 (wt %) | <0.02 % | <0.02 % | <0.02% |
| Fe2O3 (wt %) | <0.01 % | <0.01 % | <0.01% |
| Na2O (wt %) | <0.01 % | <0.01 % | <0.01% |
| Al2O3 (wt %) | <0.01 % | <0.01 % | <0.01% |
| 平均粒徑(Average particle size) D50(μm) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| 比表面積(Specific surface Area )(m2/g) | 7~10 | 7~10 | 7~10 |
| 應用範圍(Application ) | 紡織人纖業 電子陶瓷業 | 磨球、刀具 光纖套圈 散熱風扇軸心 | 氧氣感測器 燃料電池 固態電解質 |